HDPE PUCK BOARD

Faite e Polyéthylène haute densité, ces feuilles offrent une excellente combinaison de dureté et de résistance aux brisures sous tension. Un contrôle rigoureux de l’indice de fluidité et de densité s’assure de la constance des propriétés physiques.

Produites dans une grande variété de dimensions allant jusqu’à 60po de largeur et de .015 à .500 d’épaisseur, en feuille ou en rouleaux dans un vaste choix de longueurs. Le blanc et le noir sont les couleurs les plus populaires, d’autres couleurs comme les jaunes, rouges et bleus des bandes de patinoire sont disponibles ainsi que tout autre couleur de votre choix. Toutes ces feuilles peuvent être facilement coupées ou travaillées avec n’importe lequel des outils travaillant le bois.

Une protection contre les rayons ultraviolets est incluse dans notre blanc et les jaunes, rouges et bleus des bandes de patinoire pour les rendre propre à l’utilisation extérieure.

** sur demande pour les autres couleurs

Technique :

Indice de fluidité			0.41 g / 10min	Melt Index

Densité				0.957 g / cm3		Density

Résistance à la traction		4 400 psi		Tensile Strength

Allongement à la rupture		600%			Elongation Break

Module d’élasticité			17 9000 psi		Flexural Modulus

Dureté échelle D			67			Hardness shore D

Température fragilité à l’impact	<-70degré C		Low Temperature Brittleness point

Flammabilité				passe UL94 HB	Flammability

À noter que les valeurs représentées ci-haut sont représentatives aux valeurs obtenues de la part du fournisseur. Chaque utilisateur de matériel devrais faire ses propres tests et évaluations pour déterminer l’efficacité, la sécurité et l’aptitude du matériel pour son propre usage.